- Tipo y clase

.2 ) Materiales de caucho serán designados sobre la base del tipo (resistencia al calor) y la clase (petróleo resistencia). Tipo y clase se indican por carta de las denominaciones como se muestra en la Tabla 1 y Tabla 2 y se ilustra en 9.1. 
4.3 ) Tipo se basa en los cambios en la resistencia a la tracción de no más de 630%, alargamiento de no más de - 50%, y la dureza de no más de 615 puntos después de envejecimiento térmico durante 70 horas a una temperatura adecuada. Las temperaturas en la que estos materiales deberán ser probados para determinar el tipo se enumeran en el cuadro 1.

CUADRO 1 Requisitos básicos para establecer el tipo de 
Temperatura

tabla 2 Requisitos Básicos para Establecer Clase por el Volumen

Abultamiento

tabla 4 Números de Sujeto a  para Indicativo temperatura del método

Este método de temperaturas esta basada en practica D 1349.

La temperatura Ambiente  B en el caso de la experimentación externa.